# С В О Д К А

отзывов, замечаний и предложений

к проекту Национального стандарта Российской Федерации

ГОСТ … “Профили прессованные из алюминиевых сплавов

для несущих конструкций. Технические условия”.

Генеральный директор

ЗАО “МЕТАКОН ЦЕНТР”                        Г.Г. Михайлов

Исполнители:

Главный специалист                          О.А. Хохлова

Главный специалист                          Е.Б. Алексеева

Москва  2012

Сводка, анализ и обоснование принятых

решений по отзывам и замечаниям ведущих

организаций и специалистов относительно проекта

Национального стандарта Российской Федерации

ГОСТ … “Профили прессованные из алюминиевых сплавов

для несущих конструкций. Технические условия”.

| №№ п.п. | Автор отзыва | №№ пункта проекта | Текст проекта | Текст замечания | Решение (принято/ отклонено) | Обоснование принятого решения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Корпорация ВСМПО– АВИСМА, Главный прессовщик, к.т.н. Михайлов Е.Д. | п. 4.5 п. 3.2.1 | Предельные отклонения по длине профилей мерной и кратной мерной длины не должны превышать +50 мм. 3.2.1. Профили кратной мерной длины необходимо заказывать с учетом припуска на каждый рез +20 мм. | Он противоречит п.3.2.1 | Принято | Пункт 3.2.1 удалён. |
| 2 |  | п. 5.10 | При ультразвуковом контроле профилей по 1-й категории регистрируются дефекты, амплитуда эхо-сигналов от которых равны или превышают амплитуду эхо-сигнала от контрольного отражателя диаметром 1,2 мм. | Необходимо указать, для каких сплавов требуется проведение испытаний на РСК и в каком объёме. Объём выборки требует обсуждения всех основных изготовителей. | Из п. 5.10 убрать слова “…по 1-й категории”. | Требование потребителя. |
| 3 |  | п. 6.1 | - марку алюминиевого сплава, состояние материала и вид прочности; | Не понятно что значит "вид прочности"? Требуется уточнение. | Принято | … гарантированные значения механических характеристик. |
| 4 |  | п. 6.10 | По требованию потребителя профили подвергают УЗК. Категория и зоны контроля согласовываются между предприятием-изготовителем и потребителем. | Вопрос по УЗК требует отдельного разговора. Необходимо более подробно оговорить требования по УЗК или дополнить, что поставка проводится по согласованной карте УЗК. | Принято | Текст уточнён. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Корпорация ВСМПО– АВИСМА, Главный прессовщик, к.т.н. Михайлов Е.Д. | п. 7.12 и п. 7.13 | 7.12. Испытание на коррозионное растрескивание (КР) проводят по ГОСТ 9.019-74 и МК 251-35-83. 7.13. Испытания на расслаивающую коррозию (РСК) проводят по ГОСТ 9.904-82 и МК 251-35-83. | Уточнить для каких сплавов и в каких объёмах проводятся испытания на КР и РСК. | Требования по КР сняты автором замечания. Принять: п.6.11. Ис-пытания на расслаива-ющую коррозию (РСК) проводят по требованию потребителя. При про-ведении испытаний на РСК контролируется 100% профилей. | Испытания на РСК необходимы для профилей, используемых в несущих конструкциях. |
| 6 |  | п.8.3.1 | Профили по требованию потребителя сопровождаются заполненным и утвержденным паспортом по форме предприятия-изготовителя. Перечень основных разделов должен соответствовать форме паспорта, указанного в приложении. | Поставка продукции должна проводиться без сопроводительных паспортов, т.к. в них указаны все технологические режимы производства, которые часто являются "ноу-хау" производителей. Сопроводительная документация должна содержать только сведения о характеристиках продукции, а эти данные указываются в Отгрузочных сертификатах на продукцию. Это замечание очень существенное. | Принято | Пункт исключён. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7 | Главный научный сотрудник ОАО ВИЛС, д.т.н. Захаров В.В. | Раздел 2 | Перечень использованных нормативных документов (ГОСТ, ОСТ). | Нормативные ссылки «Добавить: ГОСТ 4784-97, ОСТ 5. 9466-88, ТУ 1813-626-07510017-2008. | Принято |  |
| 8 |  | Табл. 3 | Технические требования. | Таблица. Сплав Д16 используется в состоянии Т, а не в Т1. Надо заменить, Т1 на Т и поменять гарантируемые свойства. | Принято | Сплав Д16 исключён из перечня сплавов в связи с малой величиной 0,2. |
| 9 |  | Табл. 3 | Технические требования. | Сплавы 1980 и 1985ч следует использовать в состоянии Т1. Состояние Т из таблицы убрать. | Принято |  |
| 10 |  | п. 6.1 | - марку алюминиевого сплава, состояние материала и вид прочности; | Что такое «вид прочности»? | Принято | … гарантированные значения механических характеристик. |
| 11 |  | п. 6.6 | Проверке механических свойств профилей подвергают каждый профиль (прессовку) с выходного конца. При термообработке профилей, входящих в одну прессовку в разных термосадках, испытание механических свойств проводят на каждом профиле прессовки в данной термосадке. Значение механических свойств концов прессовки действительно для всех профилей, входящих в данную прессовку. Примечание. По требованию потребителя, оговоренному в согласованном чертеже, профили испытывают с выходного и утяжинного концов. | Надо ли испытывать каждый профиль? Может достаточно 5 или 10%? | Принято | Изложено по аналогии с трубами. |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 |  | Главный научный сотрудник ОАО ВИЛС, д.т.н., проф. Синявский В.С. |  | п. 3.1 |  | Профили подразделяют по состоянию материала: - без термической обработки (горячепрессованные) – обозначают маркой сплава без дополнительных знаков; - отожженные – М; - закаленные и естественно состаренные – Т; - закаленные и искусственно состаренные – Т1. |  | В конце добавить: -закаленные и искусственно состаренные по режимам, обеспечивающим высокую коррозионную стойкость - Т2, Т3. |  | Принято частично. Режим Т3 введен для сплава 1913 |  | В нормах, например, строительных указанные состояния не приведены, но возможность их использования предусмотрена специальными требованиями заказчика по специальным условиям поставки. |  |
| 13 |  |  |  | п. 5.1 |  | Профили изготовляют в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке. 5.1.1. Профили изготовляют из алюминиевых сплавов марок АМг5, АМг6, АД33, АД35, АВ, Д1, Д16, В95 и 1915 с химическим составом по ГОСТ 4784-97, марок 1980 и 1985ч – по ОСТ 5.9466-88, марок В92, АМг61, 1935 и 1935В – по ОСТ 1 92014-90. |  | После слов «марок В92» добавить «1911». |  | Принято |  | Увеличение конкурентоспособности продукции и расширение сферы применения продукции. Перечень сплавов сокращён с целью исключить аналоги по свойствам. |  |
| 14 |  |  |  | Табл. 3 |  | Дан перечень алюминиевых сплавов и состояний. |  | Добавить сплав 1911, как свариваемый алюминиевый сплав, обладающий высоким уровнем механических и коррозионных свойств: Дополнить таблицу 3 механическими свойствами профилей из сплава марки 1911Т: в, МПа (кгс/мм2) 390(40) МПа (кгс/мм2), 0,2, МПа (кгс/мм2) 280(29) МПа (кгс/мм2),  = 14%. |  | Принято |  | Увеличение конкурентоспособности продукции и расширение сферы применения продукции. |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  |
| 15 | Главный научный сотрудник ОАО ВИЛС, д.т.н., проф. Синявский В.С. |  | Табл. 3 |  | Дан перечень алюминиевых сплавов и состояний. |  | Дополнить таблицу 3 механическими свойствами профилей из сплава марки 1911Т1: в, МПа (кгс/мм2) 420(43) МПа (кгс/мм2), 0,2, МПа (кгс/мм2) 340(35) МПа (кгс/мм2),  = 12%. |  | Принято |  | Увеличение конкурентоспособности продукции и расширение сферы применения продукции. |  |  |
| 16 |  |  | Табл. 3 |  | Дан перечень алюминиевых сплавов и состояний. |  | Вместо сплава В95Т1 добавить В95Т2, Т3. |  | Отклонено |  | В нормах, например, строительных указанные состояния не приведены, но возможность их использования предусмотрена специальными требованиями заказчика по специальным условиям поставки. |  |  |
| 17 |  |  | Табл. 3 |  | Дан перечень алюминиевых сплавов и состояний. |  | Дополнить таблицу 3 механическими свойствами профилей из сплава марки В95Т2: в, МПа (кгс/мм2) 500(51) МПа (кгс/мм2), 0,2, МПа (кгс/мм2) 440(45) МПа (кгс/мм2),  = 7%. |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | Табл. 3 |  | Дан перечень алюминиевых сплавов и состояний. |  | Дополнить таблицу 3 механическими свойствами профилей из сплава марки В95Т3: в, МПа (кгс/мм2) 470(48) МПа (кгс/мм2), 0,2, МПа (кгс/мм2) 400(41) МПа (кгс/мм2),  = 8%. |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | Табл. 3 |  | Дан перечень алюминиевых сплавов и состояний. |  | Ввести дополнительную вертикальную графу: «Минимальная электропроводимость, МСм/м». Для сплава Д16Т1 толщиной до 10 мм электропроводимость 21,5 МСм/м, толщиной более 10 мм – 22. Для сплавов В95Т2 и В95Т3 соответственно 21 и 22. |  | Отклонено |  | Сплавы исключены |  |  |

| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 |  | Главный научный сотрудник ОАО ВИЛС, д.т.н., проф. Синявский В.С. | Раздел 5 |  | Технические требования. |  | Ввести дополнительно: п. 5.13 При определении сопротивления коррозионному растрескиванию (КР) допустимый уровень порогового напряжения при КР (σкр), ниже которого коррозионные трещины не образуются и не растут, должен быть не ниже 0,75 σ0,2 по таблице 3. | Замечание снято авто-ром |  | В несущих конструкциях реальный уровень напряжений ниже значения 0,75 σ0,2 |  |
| 21 |  |  | Раздел 6 |  | Правила приемки. |  | Ввести дополнительно: п. 6.11 Определение коррозионной стойкости под напряжением (КР и РСК) для сплавов Д16Т1, В95Т2 и В95Т3 проводят регулярно в соответствии с ОСТ 192133-2002 (см. п.п. 7.12, 7.13). Для других сплавов коррозионные испытания проводят по согласованию потребителя с предприятием-изготовителем. | Принято. Требования по КР сняты автором замечания. |  | Изложить п. 6.11 в редакции последнего абзаца, исключив сплавы Д16Т1, В95Т2 и В95Т3 |  |
| 22 |  |  | п. 7.12 и 7.13 |  | 7.12. Испытание на коррозионное растрескивание (КР) проводят по ГОСТ 9.019-74 и МК 251-35-83. 7.13. Испытания на расслаивающую коррозию (РСК) проводят по ГОСТ 9.904-82 и МК 251-35-83. |  | Заменить МК 25-35-83 на ОСТ 192133-2002. | Требования по КР сняты автором замечания. ОСТ 192133-2002- принято. |  |  |  |
| 23 |  | Зам. Ген. директора ВИАМ, к.т.н. Антипов В.В. |  |  |  |  | Исключить применение прессованных профилей из сплава В92. | Принято |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  |
| 24 |  | Заместитель Генерального директора ВИАМ, к.т.н. Антипов В.В. |  |  |  |  | Заменить состояние сплава В95Т1 на В95пчТ2. | Отклонено см. п.12 |  | Сплавы исключены, но возможность их использования предусмотрена специальными требованиями заказчика по специальным условиям поставки. |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  | Распространить настоящий стандарт на прессованные профили из высокотехнологичных свариваемых алюминиевых сплавов В-1341, 1370 и 1913. | Сплавы В-1341 и 1370 сняты автором замечания. Введен сплав 1913Т3 |  |  |  |
| 26 |  |  | п. 3.1 |  |  |  | В п. 3.1 добавить «закаленные и искусственно состаренные по «смягчающему» режиму – Т2». | Отклонено см. п.12 |  | В нормах, например, строительных указанные состояния не приведены, но возможность их использования предусмотрена специальными требованиями заказчика по специальным условиям поставки. |  |
| 27 |  |  | п. 5.1.1 |  |  |  | В п. 5.1.1 добавить «химический состав сплавов В-1341, 1370, 1913 по ОСТ 190048-90, В95пч по ОСТ 190026-80». В нормативные ссылки включить дополнительно ОСТ190048 «Сплавы алюминиевые деформируемые. Марки» и ОСТ 190026-80 | Сплавы В-1341 и 1370 сняты автором замечания. Сплав 1980 исключить. Включить |  | Сплав 1980 не обладает достаточной коррозионной стойкостью. Сплав 1913Т3 близок к нему по механическим свойствам, но более стоек. Сплавы по ОСТ |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  |
| 28 |  | Заместитель Генерального директора ВИАМ, к.т.н. Антипов В.В. | Раздел 2. |  | Нормативные ссылки. |  | «Сплавы алюминиевые деформируемые повышенной чистоты. Марки». | дополнительно сплав 1913Т3 по ОСТ 190048-90. Соответственно скорректировать нормативные ссылки и таблицу свойств. |  | 190026-80 в документе не упоминаются. |  |
| 29 |  |  | Табл. 3 |  |  |  | В таблицу 3 добавить следующие свойства (см. табл. А). |  |  |  |  |
| 30 |  | Корпорация ВСМПО– АВИСМА, Главный прессовщик, к.т.н. Михайлов Е.Д. |  |  |  |  | Добавить раздел «Термины и определения». | Отклонено |  | В ОСТ и ГОСТ отсутствует |  |
| 31 |  |  | Раздел 1 |  | Область применения |  | Исключить из текста сплавы марок Д1….1985ч (дано далее в таблице, в данном разделе не уместно). | Отклонено |  | Изложено как в ОСТ и конкретизирует предмет стандартизации |  |
| 32 |  |  | Раздел 1 |  | Область применения |  | Указать конкретно в каких несущих конструкциях, (зданий, сооружений, мосты, краны, и.т.д- где допускается?). | Отклонено |  | Изложено в ПЗ. Нецелесообразно в стандарте ограничивать область его применения |  |
| 33 |  |  |  |  |  |  | Указать ограничение по температуре применения (от ?…до ?). | Отклонено |  | Подобные ограничения предусмотрены соответствующими нормами прочности для конкретных конструкций. |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  |
| 34 |  | Корпорация ВСМПО– АВИСМА, Главный прессовщик, к.т.н. Михайлов Е.Д. | Раздел 3 |  | Классификация |  | В наименование раздела добавить « … и условные обозначения» | Отклонено |  | Нет в ОСТе и ГОСТе |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  | Добавить по «точности изготовления» | Отклонено |  | Нет в ОСТе и ГОСТе |  |
| 36 |  |  |  |  |  |  | По длине L =? или кратной длине | Отклонено |  | Нет в ОСТе и ГОСТе |  |
| 37 |  |  |  |  |  |  | Исключить пункты 3.2.1, 3.3 (не относиться к данному разделу), рекомендуется отнести в раздел «технические требования) | Принято |  | Уточнено по ГОСТ на трубы |  |
| 38 |  |  |  |  |  |  | По виду покрытия «анодно-окисным, лакокрасочным, …и т.д». | Отклонено |  | Нет в ОСТе и ГОСТе |  |
| 39 |  |  |  |  |  |  | По виду прочности. | Отклонено |  | Нет в ОСТе и ГОСТе |  |
| 40 |  |  | Раздел 4 |  | Сортамент |  | Добавить в раздел «Формы и размеры профилей, площади сечений, диаметры описанной окружности и теоретическая масса 1 м длины – по ГОСТ 13616, 13618….13624, и т.д., или дать свои табличные данные аналогичные как в стандартах. | Отклонено |  | Перечень профилей для несущих конструкций ограничен (уго-лки, тавры, двутавры симметричные и несимметричные, швеллеры, П-образные) и требует отдельного ГОСТа |  |
| 41 |  |  |  |  |  |  | Ввести требования по диаметру описанной окружности 250 до 600 мм; (до 250 мм, имеются профили по ГОСТ 8617). | Принято |  | Включено в раздел Область применения. |  |
| 42 |  |  |  |  |  |  | Пункты 4.2, …4.13 отнести в раздел 5 Технические требования. | Отклонено |  | Это относится к сортаменту, как в ОСТе и ГОСТе |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  |
| 43 |  | Корпорация ВСМПО– АВИСМА, Главный прессовщик, к.т.н. Михайлов Е.Д | Раздел 5 |  | Технические требования |  | Привести понятие предельные отклонения и номинальные размеры в соответствие с ГОСТ 25346, или же точность изготовления (допустимые пре-дельные отклонения задать в процентах). | Принято с уточнениями по допускам |  | Дискуссионный по допускам |  |
| 44 |  |  |  |  |  |  | Добавить «предельное отклонение по длине профилей мерной и кратной мерной длины при длине до 2 м должно быть не более +20 мм, при длине от 2 до 11, 5 не более +50 мм. | Принято с уточнениями по допускам |  | Дискуссионный по допускам |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  | Термины и определения отклонения формы поверхности должны быть приведены в соответствии ГОСТ 26877 или по ГОСТ 24642, исходя из этого провести нормирование. | Отклонено |  | Принято как в ГОСТ и ОСТ. |  |
| 46 |  |  | п.5.10 |  | Микроструктура труб, прошедших закалку, не должна иметь следов пережога. |  | Необходимо указать, для каких сплавов требуется проведение испытаний на РСК и в каком объеме. Объем выборки требует обсуждения всех основных изготовителей. | Принято |  | Изложено, как в трубах |  |
| 47 |  |  | Таблица 3 |  |  |  | Добавить уровень механических свойств для сплава 1980Т, если не регламентировано то об этом надо написать. |  |  | Сплав в состоянии Т исключен |  |
| 48 |  |  | п.6.1 |  |  |  | Исключить « вид прочности» - в данном стандарте нет классификации по виду прочности | Принято |  | Текст изменен |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  |
| 49 |  | Корпорация ВСМПО– АВИСМА, Главный прессовщик, к.т.н. Михайлов Е.Д | п.6.6 |  | Значение механических свойств концов прессовки …. |  | «Значение механических свойств выходных концов прессовки ….»- должно быть; | Принято |  | Текст изложен по аналогии с трубами и введена корректировка термина |  |
| 50 |  |  | п.6.6.1 |  | Проверку механических свойств профилей из сплава марки В92 в закаленном и состаренном состоянии изготовитель проводит после 6-10 сут. естественного старения, а потребитель – после 30-35 сут. естественного старения. |  | Рекомендуется добавить сплавы «1915 и 1935 изготовитель проводит после 2 - 4 суток , а потребитель после 30-35 суток естественного старения; | Испытания потребителем исключить.В92 исключить. Внесена поправка Захарова В.В. по гарантируемым свойствам сплава 1915Т, естественно состаренного в течение одного года. |  |  |  |
| 51 |  |  | Раздел 6 |  | Правила приемки. |  | Рекомендуется установить объем контроля в пределах ГОСТ 8617. | В окончательной редакции объём контроля увеличен. |  | Установленный в окончательной редакции объём контроля коллегиально принят на совещании специалистов 16.03.12 г. |  |
| 52 |  |  | п.6.10 |  | По требованию потребителя профили подвергают УЗК. Категория и зоны контроля согласовываются между предприятием-изго-товителем и потребителем |  | Необходимо более подробно оговорить требования по УЗК или дополнить, что поставка проводится по согласованной карте УЗК. | Принято |  | Дополнено. |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  |
| 53 |  | Корпорация ВСМПО– АВИСМА, Главный прессовщик, к.т.н. Михайлов Е.Д. | п.7.4. |  | Измерение размеров поперечного сечения профилей и местной поперечной кривизны проводят измерительным инструментом, обеспечивающим точность измерения 0,1 мм. При применении измерительного инструмента, позволяющего проводить измерения с более высокой точностью, полученные результаты округляются до 0,1 мм. Измерение длины профилей проводят металлической рулеткой по ГОСТ 7502-98 или металлической линейкой по ГОСТ 427-75. Измерение продольной кривизны профилей проводят по ГОСТ 26877-91. |  | В данном пункте уместно будет говорить о классе точности средств измерения линейных размеров, угловых размеров и отклонения формы поверхности; Допустимой погрешности измерения метода. ГОСТ 26877 «Методы измерения отклонения формы» - не только измерение продольной кривизны. Рекомендуется пользоваться терминами РГМ29-99 Основные термины и определения. | Отклонить |  | Точность измерения принята в размере 0,2 мм. Термины по ОСТ. |  |
| 54 |  |  | п.7.5 |  | Осмотр поверхности профилей проводят без применения увеличительных приборов. Глубину залегания дефектов измеряют профилометром по ГОСТ 19300-86 или глубиномером индикаторным (специальным) по нормативно-технической документации. |  | Профилометром по ГОСТ 19300 невозможно измерить глубину залегания дефектов. Приборы данного типа предназначены для измерения параметров шероховатости поверхности по ГОСТ 2789. Качество поверхности данных профилей регламентированы не параметрами шероховатости поверхности. | Принято |  | Пункт изложен в редакции: “глубину залегания дефектов измеряют глубиномером индикаторным (специальным) по нормативно-технической документации”. |  |
| 55 |  |  | п.7.5.1 |  | Зачистку профилей проводят в продольном направлении шабером или абразивными кругами по ГОСТ 8692-88 не крупнее №50 или шлифовальной шкуркой на тканевой основе не крупнее 6-го номера зернистости по ГОСТ 5009-82. |  | ГОСТ 8692 на диски шлифовальные фибровые (в тексте указано абразивные). | Принято |  | … или дисками шлифовальными фибровыми по ГОСТ 8692-88 не крупнее №50 … |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  |
| 56 |  | Корпорация ВСМПО– АВИСМА, Главный прессовщик, к.т.н. Михайлов Е.Д. | п.п.7.12, 7.13 |  | Испытание на коррозионное растрескивание (КР) проводят по ГОСТ 9.019-74 и МК 251-35-83. Испытания на расслаивающую коррозию (РСК) проводят по ГОСТ 9.904-82 и МК 251-35-83. |  | Уточнить для каких сплавов, в каких объёмах проводятся испытания на КР и РСК. | Принято |  | В пункте 6.11. |  |
| 57 |  |  | п.8.3.1 |  | Профили по требованию потребителя сопровождаются заполненным и утвержденным паспортом по форме предприятия-изготовителя. Перечень основных разделов должен соответствовать форме паспорта, указанного в приложении. |  | Поставка продукции должна проводиться без сопроводительных паспортов, т.к. в них указаны все технологические режимы производства, которые могут являться «ноу-хау» производителей. Сопроводительная документация должна содержать только сведения о характеристиках продукции, а эти данные указываются в Отгрузочных сертификатах на продукцию. | Принято |  | Пункт исключён |  |
| 58 |  | Главный прессовщик ALCOA, Каранашев Р.А. | Разделы 1, 3, 4, 5, 6. |  |  |  | Разделы 1, 3, 4, 5, 6 разработаны без учета особенностей прессового производства, номенклатуры изделий и сплавов, что делает их трудновыполнимыми. | Принято |  | См. ниже |  |
| 59 |  |  | Раздел 1 |  |  |  | Нет данных о площади поперечного сечения. | Принято |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  | Нет сплавов АД0, АК6, АД0, АМГ2, АК4 и т.д. | Отклонено |  | Сплавы малой прочности и не применяются в несущих конструкциях. |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  |
| 61 | Главный прессовщик ALCOA, Каранашев Р.А. |  |  | Раздел 3 | Классификация |  | Нет классификации по виду прочности, по высоконагруженности. | Отклонено |  | Все профили нагружены продольными усилиями при уровне напряжений в пределах 02, что отражено в перечне приведенных механических характеристик. |  |
| 62 |  |  |  |  |  |  | Необоснованно введено ограничение по максим. толщине полки 75мм. | Отклонено |  | Ограничение введено на основе опыта применения в несущих конструкциях. По согласованию завода-изготовителя и потребителя толщины могут быть иными. |  |
| 63 |  |  |  | Раздел 4 | Сортамент |  | Предельные отклонения унифицированы до размера 300мм, что подразумевает единый допуск и на размер 25мм и на размер 300мм . | Принято |  | Внесена дополнительная таблица допусков по размерам и толщине полок и стенок. |  |
| 64 |  |  |  |  |  |  | Не предусмотрено требование о мех. обработке профилей. | Отклонено |  | В несущих конструкциях рассматриваемого применения механическая обработка не применяется. |  |
| 65 |  |  |  |  |  |  | Нет дифференцированного подхода к скрутке, предельным отклонениям по угловым размерам, по кривизне и т.д. | Принято по ОСТ |  |  |  |
| 66 |  |  |  | Раздел 5 | Технические требования. |  | Нет менее жестких требований к профилям с мех. обработкой Нет требований по величине ККО, запрессовок | Мехобработка отклонена (см. выше) |  | Требование о запрете ККО введено. |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  |
| 67 | Главный прессовщик ALCOA, Каранашев Р.А. |  |  | Раздел 5 | Технические требования. |  | УЗК подразумевает высоконагруженную работу профилей, но в тексте ранее нет требований ВН. Нет ограничения мин. толщины стенки при УЗК (контролируется только толщина полки более 30мм). |  |  |  |  |
| 68 |  |  |  |  |  |  | Таблица 3. требует полной переработки. | Нет конкретики |  | Принята по данным ГОСТ, ОСТ, ВИЛС. ВИАМ и др. Предложения будут рассмотрены в окончательной редакции. |  |
| 69 |  |  |  |  |  |  | Нет Д16Т, нет г\п состояния, нет разбивки в зависимости от толщины полки, в зависимости от периода после закалки, нет привязки к сквозной прокаливаемости сплава. | Отклонено |  | Д16 исключён по коррозии и уровню 02. По сплавам табл. 3 данных по влиянию толщины на свойства не обнаружено. Данные по прочности в зависимости от периода закалки получены от ВИЛС только для сплавов 1915Т и 1935ВТ. |  |
| 70 |  |  |  |  |  |  | Уровень мех. св. спл 1985чТ1, 1980 превышает ОСТ 1 92059, по которому производится поставка в настоящее время. | Отклонено |  | Сплав 1980 исключён. Свойства 1985ч приняты по данным В. В. Захарова (ВИЛС) |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  |
| 71 | Главный прессовщик ALCOA, Каранашев Р.А. |  |  | Раздел 5 | Технические требования. |  | Нет уровня свойств в поперечном направлении. | Принято |  | Внесена необходимость испытаний на образцах по согласованию завода-изгото-вителя и потребителя. Данные по уровню свойств следует оговаривать в соглашении. |  |
| 72 |  |  |  |  |  |  | РСК исключить, распространяется только на состоянии Т2,Т3. | Отклонено |  | См. п. 6.11. |  |
| 73 |  |  |  | Раздел 6 |  |  | Убрать обязательный контроль хим. состава у потребителя. | Принято |  | Исключено |  |
| 74 | Менеджер по новым технологиям Алкоа Рус Соседков С.М. |  |  |  | Введение |  | Дать границу диаметра описанной окружности от …. | Принято |  | От 350 мм |  |
| 75 |  |  |  | Табл. 1 |  |  | Нет зависимости предельного отклонения от диаметра описанной окружности. | Принято |  |  |  |
| 76 |  |  |  | Табл. 1 и 2 |  |  | Дать диапазон предельных отклонений “от” и “до”. | Принято |  |  |  |
| 77 |  |  |  | п. 4.9 и п. 4.10 |  |  | Очень жёсткие допуски. | Отклонено |  | Жёсткие допуски необходимы для несущих конструкций. Величины допусков уточнены. |  |
| 78 |  |  |  | п. 4.13 |  |  | Убрать “нетехнологичность”, отредактировать | Принято |  | Пункт исключён. |  |
| 79 |  |  |  | п. 5.1 | Профили изготовляют в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке. |  | по закону о Техническом регулировании технический регламент это документ, заменяющий ГОСТ. | Вопрос дискуссионный |  | В проектных нормах ссылаются исключительно на ГОСТы. |  |
| 80 |  |  |  | п. 5.1.1 и 5.1.2. |  |  | АМг5 отсутствует в п. 4.2. | Принято |  | Сплав исключён. |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  |
| 81 | Менеджер по новым технологиям Алкоа Рус Соседков С.М. |  |  | п. 5.7 |  |  | Откуда светлые пятна. Как измерить? | Отклонено |  | Принято по ОСТ |  |
| 82 |  |  |  | п. 5.8 |  |  | Нет привязки к сечениям и сплавам | Отклонено |  | Принято по ОСТ |  |
| 83 |  |  |  |  |  |  | Не приведены требования по ККО. | Отклонено |  | Не допускается. |  |
| 84 |  |  |  | п. 5.10 |  |  | Откуда приняты расстояния между дефектами? Каковы требования по УЗК для различных сплавов? |  |  | По ОСТ. По согласованной карте УЗК. |  |
| 85 | Главный научный сотрудник ОАО ВИЛС, д.т.н. Захаров В.В. |  |  | п.5.1.1 |  |  | 3-ья строка. Сплава 1935В не по ОСТ1-92014-90, а по ТУ 1813-626-07510017-2008. | Принято |  |  |  |
| 86 |  |  |  | Прим. к т..3, п.2 |  |  | Убрать сплав 1935ВТ, поскольку его нет в таблице. | Принято |  |  |  |
| 87 |  |  |  | п.6.6 |  |  | Проверка мех. свойств профилей. 1% это мало, мне представляется, что надо испытывать 5% профилей от партии. | Принято |  |  |  |
| 88 |  |  |  | Табл. 3 |  |  | Следует добавить к сплаву 1911 букву Т, т.е. написать 1911Т. | Принято |  |  |  |
| 89 |  |  |  | п.3.3 |  |  | «Профили изготавливают с толщиной стенок и полок от 10 до 25 мм». Тоньше 10 мм не требуется? Может быть от, например, 7 мм? Технических трудностей здесь нет. | Не принято |  | Для несущих начинается с 10 мм |  |
| 90 |  |  |  | п.5.1.1. |  |  | Вторая строка после слов «ГОСТ 4784-97 следует писать следующим образом «…марок 1980, 1985ч – по ОСТ 5.9466-88, марок 1561, 1911 – по ОСТ 1 92014-90 и марки 1935В – по ТУ 1813-625-07510017-2008». | Принято |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  |
| 91 | Председатель Наблюдатель-ного Совета АПРАЛ, к.т.н., М.З.Локшин Главный научный сотрудник ОАО ВИЛС, д.т.н., проф. Синявский В.С. |  |  | п.4.3 |  | Касается предельных отклонений по толщине для профилей из сплава АМг6. | Распространить пункт на профили из сплавов АМг6, 1561 и 1985. |  | Принято. |  | Сплавы имеют сходный состав, свойства и технологические особенности. |

Таблица А.

| Обозначение сплава и состояния поставки | Состояние поставки | Толщина полки, мм | Временное сопротивление, в, МПа (кгс/мм2) | Предел текучести, 0,2, МПа (кгс/мм2) | Относительное удлинение, 5, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | не менее |  |  |
| В-1341Т | Закаленное и естественно состаренное | Все размеры | 200 (20,5) | 150 (15,5) | 20 |
| В-1341Т1 | Закаленное и искусственно состаренное | Все размеры | 295 (30,0) | 280 (29,0) | 10 |
| 1370Т1 | Закаленное и искусственно состаренное | Все размеры | 400 (41) | 370 (38) | 8 |
| 1913Т3 | Закаленное и искусственно состаренное | Все размеры | 430 (44) | 360 (37) | 10 |
| В95пчТ2 | Закаленное и искусственно состаренное | Все размеры | 510 (52) | 450 (46) | 7 |

Главный специалист                           О.А. Хохлова