# С В О Д К А

отзывов, замечаний и предложений

к проекту Национального стандарта Российской Федерации

ГОСТ … “Трубы прессованные из алюминиевых сплавов

для несущих конструкций. Технические условия”.

Генеральный директор

ЗАО “МЕТАКОН ЦЕНТР”                        Г.Г. Михайлов

Исполнители:

Главный специалист                          О.А. Хохлова

Главный специалист                          Е.Б. Алексеева

Москва 2011

Сводка, анализ и обоснование принятых

решений по отзывам и замечаниям ведущих

организаций и специалистов относительно проекта

Национального стандарта Российской Федерации

ГОСТ … “Трубы прессованные из алюминиевых сплавов

для несущих конструкций. Технические условия”.

| №№ п.п. | Автор отзыва | №№ пункта проекта | Текст проекта | Текст замечания | Решение (принято/ отклонено) | Обоснование принятого решения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Корпорация ВСМПО– АВИСМА, Главный прес-совщик, к.т.н. Михайлов Е.Д. | п. 4.9. и Табл.1 | 4.9. Теоретическая масса 1 м трубы вычислена по номинальному диаметру и номинальной толщине стенки. При определении теоретической массы 1 м трубы за исходную величину принята плотность сплава марки 1915, равная 2,77 г/см3. | Номинальную массу в табл.1 необходимо взять по сплаву В95, плотность которого во всех ГОСТах принята за единицу. | Не принято | Сплав марки В95 отсутствует в перечне сплавов, принятых в проекте 1-ой редакции для изготовления труб. Поэтому за единицу принята масса наиболее широко применяемого на сегодня в несущих конструкциях сплава марки 1915. |
| 2 |  | Приложение | Для вычисления теоретической массы труб из других алюминиевых сплавов следует пользоваться переводными коэффициентами, указанными в приложении. | Дать в Приложении переводную таблицу плот-ностей сплавов по аналогии, например, с таблицей в ГОСТ 18 482. | Не принято |  |
| 3 |  | Примечание к табл. 2 | Сдаточными испытаниями труб из сплава марки 1915 и 1935 в закаленном и естественно состаренном состоянии являются испытания, проведенные в течение не более 4 суток естественного старения. При этом механические свойства должны быть: на термически необработанных образцах – в, МПа (кгс/мм2) не менее 265 (27) МПа (кгс/мм2), | Необходимо уточнить примечание к таблице. 2 по сплавам 1915 и 1935. Предлагаемый текст будет представлен позднее. | Текст уточнён | Отредактированный текст примечания представлен Захаровым В.В. внесён в окончательную редакцию. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Корпорация ВСМПО– АВИСМА, Главный прес-совщик, к.т.н. Михайлов Е.Д. | Примечание к табл. 2 | 0,2, МПа (кгс/мм2) не менее 155 (16) МПа (кгс/мм2),  не менее 10%; на образцах закаленных и естественно состаренных – в, МПа (кгс/мм2) не менее 275 (28) МПа (кгс/мм2), 0,2, МПа (кгс/мм2) не менее 165 (17) МПа (кгс/мм2),  не менее 10%. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Главный науч-ный сотрудник ОАО ВИЛС, д.т.н. Захаров В.В. | Раздел 2 | Перечень использованных нормативных документов (ГОСТ, ОСТ). | Ввести в раздел 2 ГОСТ 4784-97 и ОСТ 5. 9466-88. | Принято | В разделе 2 ГОСТ 4784-97 и ОСТ 5. 9466-88 уже указаны. |  |  |  |
| 5 |  | Раздел 2 | Перечень использованных нормативных документов (ГОСТ, ОСТ). | Ввести в раздел 2 ТУ 1813-626-07510017-2008. | Не принято | Требования ТУ 1813-626-07510017-2008 на прессованные трубы не распространяются. |  |  |  |
| 6 |  | п. 5.1.1 | Трубы изготовляют … из алюминиевого сплава марки 1561 и 1935 – по ОСТ 1 92014-90 …. 1935В – по ОСТ 1 92014-90. | Трубы изготавливают из …. алюминиевого сплава марки 1561 и 1935 – по ОСТ 1 92014-90. | Принято | В п. 5.1.1 для сплавов 1561 и 1935 ОСТ 1 92014-90 уже указаны. |  |  |  |
| 7 |  | п. 5.1.1 | Трубы изготовляют … из алюминиевого сплава марки …. 1935В – по ОСТ 1 92014-90. | … сплав 1935В необходимо срочно ввести в этот ОСТ 1 92014-90 (следует дать поручение ОАО «ВИЛС» письмом от ВСМПО (Михайлов Е.Д. ) на имя Качанова Е.Б. | Принято | Замечание будет передано в ВСМПО-АВИСМА (Михайлову Е.Д.). |  |  |  |
| 8 |  | Табл. 2 | В перечне сплавов и состояний поставки указаны марки 1980Т, 1985чТ и 1935ВТ. | Убрать из табл. 2: 1980Т, 1985чТ и 1935ВТ. | Принято | Также убраны 1935, 1935Т |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |
| 9 | Главный науч-ный сотрудник ОАО ВИЛС, д.т.н. Захаров В.В. | п. 6.4 | Проверка геометрических размеров и качества поверхности подвергают каждую трубу. Допускается проводить выборочный контроль не менее, чем на 5% труб от партии. | … 5% заменить на 10%. | Принято | Повышение качества и надёжности конструкций. |  |  |  |
| 10 |  | п. 6.5 | Для проверки механических свойств и макроструктуры отбирают 1% труб (прессовок) от партии, но не менее двух труб (прессовок). | … 1% заменить на 10%. | Принято 5% | Повышение качества и надёжности конструкций. |  |  |  |
| 11 |  | п. 6.5 | Значение механических свойств прессовки действительно для всех труб, входящих в данную прессовку. | Значение механических свойств испытанных труб действительно для всех труб, входящих в данную партию. | Принято |  |  |  |  |
| 12 | Главный науч-ный сотрудник ОАО ВИЛС, д.т.н., проф. Синявский В.С. | Табл. 2 | Дан перечень алюминиевых сплавов и состояний. | Добавить алюминиевый сплав 1911 в состоянии Т и Т1. | Принято Сплав добавлен в состоянии Т. | Увеличение конкурентоспособности и расширение сферы применения продукции. Сплав обладает хорошими прочностными и технологическими свойствами |  |  |  |
| 13 |  | Табл. 2 | Дан перечень алюминиевых сплавов и состояний. | Дополнить таблицу 2 механическими свойствами труб из сплава марки 1911Т: в, МПа (кгс/мм2) 390(40) МПа (кгс/мм2), 0,2, МПа (кгс/мм2) 280(29) МПа (кгс/мм2),  = 14%. | Принято | Увеличение конкурентоспособности продукции и расширение сферы применения продукции. |  |  |  |
| 14 |  | п. 5.1.1 | Трубы изготовляют из алюминиевых сплавов марок … 1935 и 1935В – по ОСТ 1 92014-90. | К маркам …. 1935 и 1935В добавить 1911. | Принято |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |  |
| 15 | Главный науч-ный сотрудник ОАО ВИЛС, д.т.н., проф. Синявский В.С. | Раздел 6 | Правила приемки. | Добавить п. 6.9. Испытания на коррозионное рас-трескивание (КР) и расслаивающую коррозию (РСК) проводят по согласованию потребителя с поставщиком. | Требования по КР сняты автором замечания. Вместо “по согласованию” ввести “по требованию потребителя». |  | Испытания на РСК необходимы для труб, используемых в несущих конструкциях. |  |  |
| 16 |  | Раздел 7 | Методы испытаний. | Добавить п. 7.10. Испытания на коррозионное растрескивание (КР) проводят по ГОСТ 9.019-74. | Замечание снято автором |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  | Добавить п. 7.11. Испытания на расслаивающую коррозию (РСК) проводят по ГОСТ 9.904-82. | Принять |  |  |  |  |
| 18 | Главный прессовщик ALCOA, Каранашев Р.А. | п.3.1. | Трубы подразделяют: по форме: круглые и фасонные; по состоянию материала: отожженные – М; закаленные и естественно состаренные – Т; закаленные и искусственно состаренные – Т1. | По ОСТ1 92048 и ГОСТ 18482 допускается поставка без термообработки: без термической обработки (горячепрессованные) – обозначают маркой сплава без дополнительных знаков. | Принято |  | Текст в соответствии с ГОСТ и примечание. |  |  |
| 19 |  | п.4.1. | Размеры круглых труб (наружный диаметр и толщина стенки) и предельные отклонения по ним, а также теоретическая масса 1 м длины труб должны соответствовать указанным в табл.1 | Добавлено из ОСТ1 92048 | Принято |  | Размеры круглых труб (наружный диаметр и толщина стенки) и предельные отклонения по ним, а также теоретическая масса 1 погонного метра трубы должны соответствовать указанным в табл.1. |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Главный прессовщик ALCOA, Каранашев Р.А. | п.4.2. | По согласованию между предприятием-изготовителем и потребителем допускается изготовление круглых труб, размеры которых не приведены в табл.1. | Каким образом производится согласование – в заказе или в согласованном чертеже? Каким образом назначаются допуски на диаметр и стенку? В одном заказе они могут быть одни, а в другом отличаться? Логичнее оставить п.2.2 из ОСТ1 92048: 2.2. Допускается изготовление круглых труб, размеры которых не приведены в табл. 1, по чертежам согласованным между предприятием-изго-товителем и потребителем. В чертежах, если необходимо, указывают: а) размеры по наружному диаметру и толщине стенки; б) максимальную длину труб; в) чистовые (габаритные) размеры труб, подлежащих механической обработке у потребителя; г) показатели механических свойств; д) дополнительные и особые требования потребителя. | Не принято | Все возможные требования для несущих конструкций не перечислить. Объём и форму согласующего документа стороны определяют в каждом конкретном случае. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 21 | Главный прессовщик ALCOA, Каранашев Р.А. | п.4.3. | Трубы изготовляют длиной от 1 м до 6 м или до 11 м по согласованию между предприятием-изготовителем и потребителем. | Добавлено из ГОСТ и ОСТ минимальная длина. Для однозначного понимания лучше оставить фразу из п.2.3 ОСТ1 92048: Трубы изготовляют длиной от 1 до 6 м. Примечание. По соглашению между предприятием-изготовителем и потребителем трубы изготовляют длиной до 11 м. | Не принято | Трубы длиной от 1 м в несущих конструкциях не применяют. Пределы ниже 6 м оговаривать нецелесообразно. |  |
| 22 |  | пп.4.4 и 4.5 | Предельные отклонения по длине труб не должны превышать +40 мм. Трубы должны быть обрезаны под прямым углом и не должны иметь заусенцев по наружной поверхности. | Т.к трубы в соответствии с п.3.2 могут быть немерной длины, то считаю необходимым оставить формулировку из ОСТ: 2.3.1.Трубы изготавливают немерной, мерной или кратной мерной длины в пределах размеров, указанных в п.2.З. 2.4. Предельные отклонения по длине труб мерной и кратной мерной длины не должны превышать +40 мм. 2.5. Трубы должны быть обрезаны под прямым углом. | Не принято | Добавить п. Трубы мерной и кратной мерной длины должны изготавливаться с припуском на рез 5 мм. Косина реза мерной или кратной мерной длины трубы не должна превышать половины предельного отклонения на длину труб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 23 | Главный прессовщик ALCOA, Каранашев Р.А. | пп.4.4 и 4.5 |  | Косина реза мерной или кратной мерной длины трубы не должна превышать половины предельного отклонения на длину труб. По наружной поверхности трубы не должны иметь заусенцев. | Принято | Внесено в текст |  |
| 24 |  | п.4.7 | Разнотолщинность труб не должна выводить их размеры за предельные отклонения по толщине стенки. | Добавлено из ОСТ и ГОСТ | Принято | Внесено в текст |  |
| 25 |  | п.4.8 | Приведенная кривизна трубы на 1 погонный метр её длины не должна превышать 1 мм, а общая кривизна трубы не должна превышать произведения приведенной кривизны на длину трубы. | Очень жесткие, не всегда выполнимые требования. В ОСТе и ГОСТе – 5мм/м. Считаю необходимым оставить формулировку ОСТ: Трубы должны быть прямыми. Кривизна труб на 1 м длины не должна превышать 5мм. Общая кривизна трубы не должна превышать произведения допускаемой кривизны на 1 м на длину трубы. | Принять в редакции: “Приведенная кривизна трубы на 1 погонный метр её длины не должна превышать при диаметре трубы от 300 до 450 мм – 2,5 мм, а при диаметре от 450 до 750 мм – 3 мм. Общая кривизна трубы не должна превышать произведения приведенной кривизны на длину трубы. | Требования соответствуют возможностям существующего производства. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 26 | Главный прессовщик ALCOA, Каранашев Р.А. | п.4.9 | П р и м е р ы у с л о в н ы х о б о з н а ч е н и й. Труба из алюминиевого сплава марки АМг6 без термической обработки, с наружным диаметром 400 мм, толщиной стенки 20 мм, немерной длины: Труба АМг6 400х20 ГОСТ ………. То же в отожженном состоянии (М), длиной 5500 мм: Труба АМг6.М 400х50х5500 ГОСТ ………. Труба из алюминиевого сплава марки 1915 в закаленном и естественно состаренном состоянии (Т), фасонного сечения, длиной 6000 мм: Труба 1915Т (номер и шифр трубы) х 6000 ГОСТ ………. | Не приведен пример условного обозначения для кратной длины в отличие от ОСТ. | Принято | Введена соответствующая формулировка по ГОСТ |  |
| 27 |  | Табл.1 | Допуски на толщину стенки. | Допуски на толщину стенки намного жестче ГОСТ и ОСТ и неприемлемы для производства. Можем изготовить с допусками по ОСТ1 92048. | Принято частично | В окончательную редакцию включены более мягкие допуски, в т.ч. согласованные с НО “АПРАЛ”. Также остаётся возможность заказа труб по ОСТ 1 92048-90. |  |
| 28 |  | Табл.1 | Наружный диаметр, мм. Пред. Откл. | Допуски на диаметр жестче ОСТ и неприемлемы для производства. Можем изготовить с допусками по ОСТ1 92048. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 29 | Главный прессовщик ALCOA, Каранашев Р.А. | п.5.1.1. | Трубы изготовляют из алюминиевых сплавов марок АМг6, АВ и 1915 с химическим составом по ГОСТ 4784-97, из алюминиевого сплава марки 1561 – по ОСТ 1 92014-90, марки 1980 и 1985ч – по ОСТ 5.9466-88, марки 1935 и 1935В по ОСТ 1 92014-90. | Объединить со спл 1561. | Принято |  |  |
| 30 |  | п.5.2. | Механические свойства труб при растяжении должны соответствовать величинам, указанным в табл. 2. | Нет четкого определения места расположения образцов. | Отклонено |  |  |
| 31 |  | п.5.3. | Поверхность труб (наружная и внутренняя) не должна иметь трещин, расслоений, раковин, неметаллических включений, пятен коррозионного происхождения и следов селитры. | Перенести п.5.3 после примеч. табл.2. | Принято | Учтено редакционно при компоновке. |  |
| 32 |  | Табл. 2 |  | Добавить столбец из ОСТ о состоянии материала при испытаниях. | Не принято | Заказчика интересуют только гарантированные механические характеристики поставляемых труб |  |
| 33 |  | Табл. 2 | Закаленное и искусственно состаренное 1915Т1. | В ОСТе нет состояния Т1. | Не принято | Состояние Т1 обеспечивает ускорение сроков на-бора прочности и улучшает стабильность свойств. |  |
| 34 |  | Табл. 2 | 1935В | Продукция из сплава 1935 не изготавливалась. Не с чем сравнивать уровень мех. свойств. | Не принято | Сплав является усовершенствованным вариантом, рекомендован ВИЛС и ВСМОЗ с приведенными механическими характеристиками, хорошо сваривается. |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | Главный прессовщик ALCOA, Каранашев Р.А. | К разделу 5 |  | Пропущена фраза из ОСТ про припуск на мех. обработку. | Не принято | Механическая обработка труб для несущих конструкций не производится и припуск не предусматривается. |
| 36 |  | п.5.3.1. | На поверхности труб допускаются: - плены, царапины, риски, забоины, пузыри, различного рода запрессовки, если глубина их залегания на трубах не выводит толщину стенки за пределы минусового предельного отклонения. - отпечатки в виде вмятин, если глубина их залегания не выводит трубу за предельные отклонения по диаметру. | Предлагается внести фразу: Допускается гофристость поверхности, если глубина залегания гофр составляет не более 1,5 мм и не выводит трубу за предельные отклонения по диаметру. | Отклонено | В ОСТе и в ГОСТе эта позиция отсутствует. |
| 37 |  | п.5.5.1. | На макроструктуре труб допускаются: - неметаллические включения в виде точек размером не более 1 мм, если количество их не превышает 5 шт., и в виде штрихов протяженностью не более 1,5 мм, если количество их не превышает 4 шт.; - точечные интерметаллиды, на трубах из сплавов марок АМг6 и 1561, размером не более 0,1 мм в виде единичных разрозненных точек. | Пропущена фраза из ОСТ о допустимости ККО. | Отклонено | Снижение прочностных свойств не допускается. |
| 38 |  | п.6.2. | Изготовитель определяет химический состав алюминиевых сплавов на каждой плавке. | Предприятие-изготовитель. | Отклонено |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | Главный прессовщик ALCOA, Каранашев Р.А. | п.6.3. | По требованию потребителя проверке на содержание водорода подвергают каждую плавку сплава марки АМг6. | Добавить: оговоренному в согласованном чертеже или заказе. | Отклонено |  |
| 40 |  | п.6.5. | Для проверки механических свойств и макроструктуры отбирают 1% труб (прессовок) от партии, но не менее двух труб (прессовок). Значение механических свойств прессовки действительно для всех труб, входящих в данную прессовку. По требованию потребителя проверке механических свойств и макроструктуры подвергают каждую трубу (прессовку). | Добавить: оговоренному в согласованном чертеже. |  |  |
| 41 |  | п.6.8. | Для проверки микроструктуры закалённых труб на пережог отбирают одну трубу от каждой плавки в садке термической обработки. Трубы, не подвергаемые закалке, не подлежат проверке микроструктуры, но изготовитель гарантирует отсутствие пережога в состоянии поставки. | Предприятие-изготовитель. |  |  |
| 42 |  | п.7.4. | Измерение размеров поперечного сечения труб проводят с точностью 0,1 мм. | Оставить фразу п.5.4 из ОСТ. | Отклонено | Точность 0,1 мм достаточна. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 43 | Главный прессовщик ALCOA, Каранашев Р.А. | п.7.7.1. | Для проверки механических свойств методом разрушающего контроля от каждой проверяемой трубы (прессовки) с выходом конца в продольном направлении вырезают один образец. | С выходного конца | Принято | Для проверки механических свойств методом разрушающего контроля от каждой проверяемой трубы (прессовки) с выходного конца в продольном направлении вырезают один образец. |
| 44 | Главный науч-ный сотрудник ОАО ВИЛС, д.т.н. Захаров В.В. | Табл. 2 |  | В таблице 2 для сплавов 1915Т1, 1935Т1 и 1935ВТ1 допущены ошибки. Эта таблица должна выглядеть следующим образом. (см. ниже Таблица 2). | Принято |  |
| 45 |  | Примечание к табл. 2 |  | Из примечания к таблице 2 следует изъять сплав 1935, поскольку из таблицы 2 сплав 1935 в закаленном и естественно состаренном изъят. | Принято |  |
| 46 | Председатель Наблюдатель-ного Совета АПРАЛ, к.т.н., М.З.Локшин | Табл. 1 |  | Предельные отклонения по наружному диаметру (в мм) следует принять: в диапазоне номинала диаметров от 300 до 350 мм (включительно) – предельное отклонение 1,9 мм. В диапазоне – св. 350 до 450 (включительно) - предельное отклонение - 2,8 мм: в диапазоне – св. 450 до 600 мм (включи- | Принято |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Председатель Наблюдатель-ного Совета АПРАЛ, к.т.н., М.З.Локшин |  |  | тельно) - 3,5 мм и свыше 600 до 750 мм (включительно) - 4,0 мм. |  |  |
| 47 |  | Табл. 1 |  | Допуски по толщине стенки следует принять следующим образом: Для стенок 8,0 и 10,0 мм - 1,0 мм 12,0 мм - 1,5 мм От 15,0 до 20,0 (вкл.) - 2.0 мм Св. 20 до 30,0 (вкл.) – 2,5 мм | Принято частично | В табл.1 приняты промежуточные значения предельных отклонений. ГОСТ нельзя привязывать к устаревшим технологиям. При этом в п.4.2 предусмотрена возможность иных требования по согласованию предприятия-изготовителя и потребителя. Также остаётся возможность заказа труб по ОСТ 1 92048-90, откуда взяты предлагаемые величины. |
| 48 |  | п. 4.8 |  | Следует принять в редакции: Приведенная кривизна труб на 1 п. метр ее длины не должна превышать: для труб диаметром от 300 мм до 450 мм – 3,5 мм, для труб диаметром св. 450 мм – 5 мм. Общая кривизна трубы не должна превышать произведения приведенной кривизны на длину трубы. По согласованию между потребителем и производителем труб допускается изменение вели- | Принято частично | В табл.1 приняты промежуточные значения приведенной и общей кривизны трубы. ГОСТ нельзя привязывать к устаревшим технологиям. При этом в п.4.8 предусмотрена возможность иных требования по согласованию предприятия-изготовителя и потребителя. Также остаётся возможность заказа труб по ОСТ 192048-90, откуда взяты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Председатель Наблюдатель-ного Совета АПРАЛ, к.т.н., М.З.Локшин |  |  | чины данного показателя в части повышения прямолинейности труб. |  | предлагаемые величины. |
| 49 | Заместитель Генерального директора ВИАМ, к.т.н. Антипов В.В. | Замечаний нет. |  |  |  |  |
| 50 | Менеджер по новым технологиям Алкоа Рус Соседков С.М. | Замечаний нет. |  |  |  |  |

Таблица 2

| Марка сплава | Состояние поставки | Обозначение | Толщина стенки, мм | Механические свойства |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в, МПа (кгс/мм2) | 0,2, МПа (кгс/мм2) | , % |
|  |  |  |  | не менее |  |  |
| АМг6 | Отожженное | АМг6М | Все размеры | 310 (32) | 145 (15) | 12 |
| 1561 | Отожженное | 1561М | Все размеры | 330 (34) | 165 (17) | 10 |
| АВ | Закаленное и естественно состаренное | АВТ | Все размеры | 205 (21) | 110 (11) | 14 |
|  | Закаленное и искусственно состаренное | АВТ1 |  | 300(31) | 225(23) | 8 |
| 1980 | Закаленное и искусственно состаренное | 1980Т1 | Все размеры | 390 (40) | 340 (35) | 9 |
| 1985ч | Закаленное и искусственно состаренное | 1985чТ1 | Все размеры | 390 (40) | 290 (30) | 9 |
| 1915 | Без термообработки | 1915 | Все размеры | 310 (32) | 195 (20) | 10 |
|  | Закаленное и естественно состаренное | 1915Т |  | 350 (36) | 215 (22) | 10 |
|  | Закаленное и искусственно состаренное | 1915Т1 |  | 370 (38) | 245 (25) | 8 |
| 1935 | Закаленное и искусственно состаренное | 1935Т1 | Все размеры | 330(34) | 235 (24) | 10 |
| 1935В | Закаленное и искусственно состаренное | 1935ВТ1 | Все размеры | 330 (34) | 235 (24) | 14 |
| 1911 | Закаленное и естественно состаренное | 1911Т | Все размеры | 390 (40) | 280 (29) | 14 |

Главный специалист                          Е.Б. Алексеева